******О****ОО «Полиуретановые Системы»**

223119, РБ, Минская область, Логойский район, Околовский сельсовет, д. 3

**р/с** BY43 PJCB 3012 0757 9410 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 100,

BIC PJCBBY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Радиальная, 38а

**УНП** 690871186 **ОКПО** 506296836000

 **ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Наименование продукции:**

**Полиэфир сложный алифатический марки** «СИНТРОНОЛ PSP 1145»

**Показатели качества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Допуски |
| 1 | Вид | - | Однородная вязкая жидкость |
| 2 | Цвет | - | От светло желтого до коричневого |
| 3 | Кислотное число | мг KOH/г | 2 и менее |
| 4 | Массовая доля воды | % | 0,1 и менее |
| 5 | Гидроксильное число | мг KOH/г | 130-150 |
| 6 | Динамическая вязкость при 25 °С | мПа \*с | 1000-2000 |

Полиэфиры, как правило, не представляют значительной опасности при использовании в стандартных условиях, если соблюдать простые меры предосторожности. Однако, прежде чем работать с этим продуктом, необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности для получения подробной информации.

Полиэфиры чувствительны к влаге. Хранить полиэфиры в плотно закрытой таре поставщика в сухом крытом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, искр, открытого огня, раскаленных предметов, влаги.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  |  |
| Глущук А.О., Инженер-технолог | Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата: 24.01.2025 г. |
|  |  |  |
| Мальцев Д.Г., Главный технолог | Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата: 24.01.2025 г. |
| С приведенными параметрами продукции согласен и ознакомлен: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |