Приложение №1

к контракту №14-11/2022 от «14» ноября 2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА

Наименование продукции:

Полиэфир сложный ароматический марки «СИНТРОНОЛ PSP 4240»

| Параметр | Значение | Единица измерения | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Однородная жидкость | - | визуально |
| Кислотное число | До 2 | мг КОН/г | ГОСТ 5985, ГОСТ 23955 (метод А) |
| Массовая доля воды | ≤ 0.1 | % | ГОСТ 14870-77 |
| Гидроксильное число | 220-245 | мг КОН/г | ГОСТ 25261 (п.3.2) |
| Динамическая вязкость | < 4000 | мПа*с, при 25 ºС | ГОСТ 33-2016, ГОСТ 25271 |
| Плотность | 1.15-1.22 | г/см³, при 25 ºС | ГОСТ 18995.1 |

| Продавец: Директор ООО «Полиуретановые Системы» |  | Покупатель: Директор филиала ООО «Завод Лоджикруф» ПИР г. Рязань |
| --- | --- | --- |
| ___________________ Василенко В.Н. |  | ______________________ Хохолко В.С. |