
**ООО «Полиуретановые Системы»**

223119, РБ, Минская область, Логойский район, Околовский сельсовет, д. 3

**р/с** BY43 PJCB 3012 0757 9410 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 100,

BIC PJCBBY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Радиальная, 38а

**УНП** 690871186 **ОКПО** 506296836000

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Наименование продукции:**

**Компонент А системы компонентов полиуретановой для заливки жесткой пены марки**

«А СИНТРОНОЛ RF PUR 36»

**А – полиольная смесь**

Характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Допуски |
| 1 | Внешний вид | - | Жидкость от бесцветного до коричневого цвета |
| 2 | Плотность при 20°С | кг/м3 | 1050-1150 |
| 3 | Динамическая вязкость при 20°С | мПа\*с | 3000-3600 |
| 4 | Тип ячейки | - | Закрытая |

Параметры вспенивания (испытание в стакане при 20±0,5 ℃)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Допуски |
| 1 | Время старта | сек | более 30 |
| 2 | Время геля | сек | 150-190 |
| 3 | Кажущаяся плотность при свободном вспенивании | кг/м3 | 31-36 |

**Б – Изоцианат**

Характеристики согласно паспорта качества на используемый изоцианат (рекомендуется Wannatе PM 200 либо его аналоги).

**Указания к применению:**

1. Рекомендуемое соотношение компонентов составляет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компонент | А | Б | ц-пентан |
| Массовых частей | 100 | 123 | 12 |

1. Полиуретановые компоненты чувствительны к влаге. Хранить компоненты в плотно закрытой таре поставщика в сухом крытом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, искр, открытого огня, раскаленных предметов, влаги.
2. Предпочтительная температура хранения компонентов – 15-25 ℃.

**Меры предосторожности**

Во время работы необходимо использовать защитные очки, перчатки, защитную обувь.

Компонент Б (изоцианатный компонент) раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Возможна сенсибилизация посредством вдыхания и контакта с кожей. Изоцианат опасен для здоровья при вдыхании. При переработке обязательно соблюдать меры предосторожности. То же самое действительно для возможной опасности компонента А (полиольного компонента).

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  |  |
| Глущук А.О., Инженер-технолог | Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата: 05.09.2024 г. |
|  |  |  |
| Мальцев Д.Г., Главный технолог | Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата: 05.09.2024 г. |
| С приведенными параметрами системы согласен и ознакомлен: | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |