
**ООО «Полиуретановые Системы»**

223119, РБ, Минская область, Логойский район, Околовский сельсовет, д. 3

**р/с** BY43 PJCB 3012 0757 9410 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 100,

BIC PJCBBY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Радиальная, 38а

**УНП** 690871186 **ОКПО** 506296836000

**ТРИМЕТИЛОЛПРОПАН ТРИОЛЕАТ**

**Наименование**: ТМП триолеат

**Описание**: Cложный триэфир олеиновой кислоты и триметилолпропана

**INCI**: Trimethylolpropane trioleate

**Показатели качества:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Характеристики и допуски |
| 1. | Внешний вид | - | Маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого |
| 2. | Кислотное число | мг KOH/г | Не более 2,0 |
| 3. | Число омыления | мг KOH/г | 170-220 |
| 4. | Плотность при 25 °С | кг/м3 | 900-950 |
| 5 | Массовая доля воды | % | Не более 0,1 |
| 6 | Температура застывания | ºС | Минус 30, не выше |
| 7 | Температура вспышки | ºС | 280 , не менее |
| 8 | Йодное число |  | Не выше 95 |

**Применение:** огнестойкая биоразлагаемая основа для синтетических гидравлических масел. ТМП триолеат используется в производстве СОЖ, является вспомогательной кондиционирующей добавкой в текстильной промышленности.

**Срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления.

**Условия хранения:** хранить в таре производителя при температуре 10-25℃ в закрытых складских помещениях. Беречь от попадания прямых солнечных лучей.